D941W电动通风蝶阀

用途及特点  
本蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈，采用电或气动传动。其适用温度随阀体选材而定，公称压力≤0.6MPa,一般适用 

于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。其主要特点为： 
1、设计新颖、合理、结构独特，重量轻，启闭迅速。 
2、操力矩小，操作方便，省力灵巧。 
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。 
  
采用标准  
设计标准:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998 
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000 
结构长度 h:GB/T12221-1989 
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 
  
详细说明

■主要技术参数

公称通径 DN（mm） 50～2000 公称压力 PN（Mpa） 0.05 0.25 0.6 试验压力 强度试验 0.075 0.375 0.9 密封试验 ≤1.5%泄漏量 适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等。 适用温度 气传动、电传动。

■主要零件的材质

零件名称 材料 阀体 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 蝶板 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料 密封圈 与阀体相同 阀杆 碳钢、2Cr13、不锈钢、铬镍钼钛钢 填料 氟塑料、柔性石墨

| ·D641W- 0.5 C.P.R.V系列通风蝶阀连接尺寸 2.5 6 公称通径 结构长度 （标准值） 外形尺寸 （参考值） 连接尺寸 （标准值） 参考值 （kg） 0.05MPa和0.25MPa 0.6MPa 毫米 英寸 L H H0 A B D D1 n-d D D1 n-d 50 2 108 70 337 | 180 65 140 110 4-14 140 110 4-14 16 65 21/2 112 80 357 180 65 160 130 4-14 160 130 4-14 17 80 3 114 95 385 180 65 190 150 4-18 190 150 4-18 19 100 4 127 105 405 180 65 210 170 4-18 210 170 4-18 22 125 5 140 120 483 245 72 240 200 8-18 240 200 8-18 27 150 6 140 132 508 245 72 265 225 8-18 265 225 8-18 31 200 8 152 160 566 245 72 320 280 8-18 320 280 8-18 47 250 10 165 187 623 245 72 375 335 12-18 375 335 12-18 68 300 12 178 220 750 355 93 440 395 12-22 440 395 12-22 79 350 14 190 245 803 355 93 490 445 12-22 490 445 12-22 130 400 16 216 270 852 355 93 540 495 16-22 540 495 16-22 141 450 18 222 297 907 355 93 595 550 16-22 595 550 16-22 190 500 20 229 322 960 355 93 645 600 20-22 645 600 20-22 225 600 24 267 377 1080 550 350 755 705 20-26 755 705 20-26 245 700 28 292 430 1185 550 350 860 810 24-26 860 810 24-26 320 800 32 318 487 1300 550 350 975 920 24-30 975 920 24-30 405 900 36 330 537 1400 550 350 1075 1020 24-30 1075 1020 24-30 500 1000 40 410 587 1500 550 350 1175 1120 28-30 1175 1120 28-30 700 1200 48 470 702 1825 600 350 1375 1320 32-30 1405 1340 32-33 750 ·D941W- 0.5 C.P.R.V系列通风蝶阀连接尺寸 2.5 6 公称通径 结构长度（标准值） 外形尺寸（参考值） 连接尺寸（标准值） 参考值（kg） 0.05MPa和0.25MPa 0.6MPa 毫米 英寸 L H H0 A B D D1 n-d D D1 n-d 50 2 108 70 418 250 225 | 140 110 4-14 140 110 4-14 42 65 21/2 112 80 438 250 225 160 130 4-14 160 130 4-14 53 80 3 114 95 466 250 225 190 150 4-18 190 150 4-18 62 100 4 127 105 486 250 225 210 170 4-18 210 170 4-18 81 125 5 140 120 516 325 245 240 200 8-18 240 200 8-18 90 150 6 140 132 541 325 245 265 225 8-18 265 225 8-18 100 200 8 152 160 779 325 245 320 280 8-18 320 280 8-18 110 250 10 165 187 836 363 313 375 335 12-18 375 335 12-18 145 300 12 178 220 901 363 313 440 395 12-22 440 395 12-22 160 350 14 190 245 954 363 313 490 445 12-22 490 445 12-22 215 400 16 216 270 1003 363 313 540 495 16-22 540 495 16-22 230 450 18 222 297 1058 465 439 595 550 16-22 595 550 16-22 250 500 20 229 322 1111 546 556 645 600 20-22 645 600 20-22 260 600 24 267 377 1233 546 556 755 705 20-26 755 705 20-26 370 700 28 292 430 1338 546 556 860 810 24-26 860 810 24-26 400 800 32 318 487 1452 546 556 975 920 24-30 975 920 24-30 560 900 36 330 537 1588 632 706 1075 1020 24-30 1075 1020 24-30 800 1000 40 410 587 1689 632 706 1175 1120 28-30 1175 1120 28-30 660 1200 48 470 702 1938 632 706 1375 1320 32-30 1405 1340 32-33 950 1400 56 530 782 2670 790 1338 1575 1520 36-30 1630 1560 36-36 1280 1600 64 600 895 2810 868 1476 1790 1730 40-30 1830 1760 40-36 1510 1800 72 670 995 3020 868 1476 1990 1930 44-30 2045 1970 44-39 2500 2000 80 760 1095 3220 965 1600 2190 2130 48-30 2265 2180 48-42 2900 |
| --- | --- | --- |